| 徐州土山二号墓出土漆木棺遗存基本信息统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 部位 |  | 残存尺寸(cm） |  |  |  | 残块数量(个） |  | 备注 |
|  |  |  |  | 长×宽×厚 |  |  | 面积（cm²) | 连续面 | 散乱部分 |  |
| 1 | 一号棺 漆灰层遗存 | 盖板 | 外壁 | 249 | 124 | 0.94 | 30876 | 300 |  | 详见附件:表1 |
| 2 |  |  | 内壁 | 84 | 47 | 0.7 | 3948 | 130 | 110 | 详见附件:表2 |
| 3 |  | 底板 | 外壁 | 255 | 92 | 0.83 | 23460 | 300 |  | 详见附件:表3 |
| 4 |  |  | 内壁 | 230 | 53 | 0.92 | 12190 | 70 |  | 详见附件:表4 |
| 5 |  | 东侧板 | 外壁 | 251 | 68 | 0.86 | 17068 | 230 | 75 | 详见附件:表5 |
| 6 |  |  | 内壁 | 247 | 55 | 0.67 | 13585 | 112 |  | 详见附件:表6 |
| 7 |  | 西侧板 | 外壁 | 240 | 50 | 0.85 | 12000 | 215 | 100 | 详见附件:表7 |
| 8 |  |  | 内壁 | 249 | 38 | 0.74 | 9462 | 122 | 47 | 详见附件:表8 |
| 9 |  | 南挡板 | 外壁 | 83 | 65 | 0.82 | 5395 | 63 | 89 | 详见附件:表9 |
| 10 |  |  | 内壁 | 54 | 42 | 0.82 | 2268 | 32 | 96 | 详见附件:表10 |
| 11 |  | 北挡板 | 外壁 | 83 | 71 | 0.82 | 5893 | 44 |  | 详见附件:表11 |
| 12 |  |  | 内壁 | 50 | 40 | 0.82 | 2000 | 12 |  | 详见附件:表12 |
| 13 |  | 棺内石灰 |  | 245 | 80 | 0.83 | 19600 | 1 |  | 详见附件:表13 |
|  |  | 小计 |  | 15.77 |  | 平米 | 157745 | 1631 | 517 |  |
| 14 | 二号棺 漆灰层遗存 | 盖板 | 外壁 | 148 | 102 | 0.5～1.2 | 15096 | 80 | 145 | 详见附件:表14 |
| 15 |  |  | 内壁 | 163 | 52 | 0.5～1.2 | 8476 | 36 | 33 | 详见附件:表15 |
| 16 |  | 底板 | 外壁 | 148 | 85 | 0.5～0.8 | 12580 | 46 | 149 | 详见附件:表16 |
| 17 |  |  | 内壁 | 240 | 54 | 0.8～1.4 | 12960 | 45 |  | 详见附件:表18 |
| 18 |  | 东侧板 | 外壁 | 258 | 55 | 1.8～2.1 | 14190 | 75 | 55 | 详见附件:表19 |
| 19 |  |  | 内壁 | 230 | 66 | 0.3～1.2 | 15180 | 135 | 35 | 详见附件:表20 |
| 20 |  | 西侧板 | 外壁 | 228 | 86 | 0.7～1.0 | 19608 | 80 | 65 | 详见附件:表21 |
| 21 |  |  | 内壁 | 200 | 71 | 0.3～1.0 | 14200 | 192 |  | 详见附件:表22 |
| 22 |  | 南挡板 | 外壁 | 85 | 82 | 0.8～1.2 | 6970 | 68 |  | 详见附件:表23 |
| 23 |  |  | 内壁 | 57 | 33 | 0.8～1.2 | 1881 | 25 | 15 | 详见附件:表23 |
| 24 |  | 北挡板 | 外壁 | 82 | 47 | 0.3～1.0 | 3854 | 40 |  | 详见附件:表24 |
| 25 |  |  | 内壁 | 61 | 38 | 0.3～1.0 | 2318 | 30 | 25 | 详见附件:表24 |
| 26 |  | 棺内石灰 |  | 278 | 68 | 6 | 18904 | 1 |  | 详见附件:表25 |
|  |  | 小计 |  | 14.62 |  | 平米 | 146217 | 853 | 522 |  |
| 27 | 三号棺 漆灰层遗存 | 盖板 | 外壁 | 316 | 101 | 1.26～1.4 | 31916 | 200 |  | 详见附件:表26 |
| 28 |  |  | 内壁 | 165 | 57.5 | 1.48 | 9487.5 | 70 | 12 | 详见附件:表27 |
| 29 |  | 底板 | 外壁 | 275 | 57 | 1.26～1.5 | 15675 | 16 |  | 详见附件:表28 |
| 30 |  |  | 内壁 | 233 | 50 | 2 | 11650 | 12 |  | 详见附件:表29 |
| 31 |  | 东侧板 | 外壁 | 278 | 87.6 | 1.8～2.1 | 24352.8 | 150 |  | 详见附件:表30 |
| 32 |  |  | 内壁 | 274 | 61 | 1.8～2.1 | 16714 | 75 |  | 详见附件:表31 |
| 33 |  | 西侧板 | 外壁 | 254 | 71 | 1.63 | 18034 | 100 |  | 详见附件:表32 |
| 34 |  |  | 内壁 | 242 | 58 | 1.8～2.0 | 14036 | 100 |  | 详见附件:表33 |
| 35 |  | 南挡板 | 外壁 | 94 | 72 | 1.3～1.5 | 6768 | 50 |  | 详见附件:表34 |
| 36 |  |  | 内壁 | 57 | 46 | 1.2～1.5 | 2622 | 25 |  | 详见附件:表34 |
| 37 |  | 北挡板 | 外壁 | 67.5 | 45.5 | 1.0～1.3 | 3071.25 | 30 |  | 详见附件:表35 |
| 38 |  |  | 内壁 | 48.5 | 45.5 | 1.0～1.3 | 2206.75 | 40 |  | 详见附件:表35 |
| 39 |  | 棺内石灰 |  | 272 | 70 | 5 | 19040 | 1 |  | 详见附件:表36 |
| 40 |  | 地板遗迹 |  | 274 | 55 | 0.1 | 15070 | 1 |  | 详见附件:表28 |
|  |  | 小计 |  | 19.06 |  | 平米 | 190643.3 | 870 | 12 |  |
| 41 | 一号輁轴 漆灰层遗存 | 面板 | 上壁 | 276 | 93 | 0.94 | 25668 | 160 | 55 | 详见附件:表37 |
| 42 |  |  | 下壁 | 262 | 92 | 0.6 | 24104 | 168 | 120 | 详见附件:表38 |
| 43 |  | 东侧板 | 混杂 | 276 | 32.5 | 0.78 | 8970 | 100 | 71 | 详见附件:表39 |
| 44 |  | 西侧板 | 混杂 | 279 | 31 | 0.78 | 8649 | 98 | 136 | 详见附件:表40 |
| 45 |  | 南挡板 | 混杂 | 96 | 34 | 0.79 | 3264 | 118 |  | 详见附件:表41 |
| 46 |  | 北挡板 | 混杂 | 97 | 30 | 0.78 | 2910 | 72 |  | 详见附件:表42 |
| 47 |  | 南端圆轴 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |
| 48 |  | 北端圆轴 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 7.36 |  | 平米 | 73565 | 718 | 382 |  |
| 49 | 二号輁轴 | 面板 | 上、下 | 255 | 89 | 0.63 | 22695 | 210 | 200 | 详见附件:表43 |
| 50 |  | 南挡板 | 内、外 | 90 | 31 | 0.42 | 2790 | 90 |  | 详见附件:表44 |
| 51 |  | 北挡板 | 外壁 | 80 | 44 | 0.45 | 3520 | 151 |  | 详见附件:表45 |
| 52 |  |  | 内壁 | 80 | 41 | 0.59 | 3280 |  |  | 详见附件:表45 |
| 53 |  | 南端圆轴 |  | 93 | 35 | 0.45 | 3255 | 140 |  | 详见附件:表46 |
| 54 |  | 北端圆轴 |  | 93 | 45 | 0.45 | 4185 | 100 |  | 详见附件:表47 |
|  |  | 小计 |  | 3.97 |  | 平米 | 39725 | 691 | 200 |  |
|  | 合计 |  |  | 60.79 |  | 平米 |  | 4763 | 1633 |  |
| 55 | 二号棺 彩绘遗迹 | 东北角 |  | 61 | 38 |  | 2318 | 1 |  | 详见附件:表48 |
| 56 |  | 南挡板内 |  | 61 | 36 |  | 2196 | 1 |  | 详见附件:表49 |
|  |  |  |  | 54 | 28 |  | 1512 | 1 |  | 详见附件:表49 |
| 57 |  | 东侧板外 |  | 150 | 35 |  | 5250 | 1 |  | 详见附件:表50 |
| 58 |  | 北挡板 |  | 70 | 51 |  | 3570 | 1 |  | 详见附件:表51 |
|  |  |  |  | 62 | 48 |  | 2976 | 1 |  | 详见附件:表51 |
| 59 |  | 东侧板外 |  | 89 | 28 |  | 2492 | 1 |  | 详见附件:表52 |
|  |  |  |  | 84 | 32 |  | 2688 | 1 |  | 详见附件:表52 |
| 60 |  | 东侧板外偏北 |  | 49 | 26 |  | 1274 | 1 |  | 详见附件:表53 |
| 61 |  | 南挡板外 |  | 86 | 24 |  | 2064 | 1 |  | 详见附件:表54 |
| 62 |  | 棺内 |  | 167 | 22 |  | 3674 | 1 |  | 详见附件:表55 |
|  |  | 小计 |  | 3.00 |  | 平米 | 30014 | 11 |  |  |
|  |  |  | 一号棺 | 二号棺 | 三号棺 | 一号輁轴 | 二号輁轴 | 合计 |  |  |
|  | 金属构件 | 总棺钉 | 34 | 33 | 10 | 82 | 23 | 182 |  |  |
|  |  | 盖钉 | 10 | 9 |  |  |  | 19 |  |  |
|  |  | 梁钉 |  |  |  | 52 | 17 | 69 |  |  |
|  |  | 侧钉 | 24 | 22 |  | 26 | 6 | 78 |  |  |
|  |  | 底钉 | 4 | 2 |  | 4 |  | 10 |  |  |

土山M2葬具铁钉基本信息等记表

| 序号 | 编号 | 长度（cm） | 质量（g） | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棺1盖钉：X1 | 20 | 186 | 较完整 |
| 2 | 棺1盖钉：X2 | 29 | 271 | 完整 |
| 3 | 棺1盖钉：X3 | 27 | 212 | 较完整 |
| 4 | 棺1盖钉：X4 | 28 | 146 | 较完整 |
| 5 | 棺1盖钉：X5 | 24 | 270 | 较完整 |
| 6 | 棺1盖钉：D1 | 29 | 277 | 完整 |
| 7 | 棺1盖钉：D2 | 16 | 171 | 残缺 |
| 8 | 棺1盖钉：D3 | 16 | 161 | 残缺 |
| 9 | 棺1盖钉：D4 | 15 | 174 | 残缺 |
| 10 | 棺1盖钉：D5 | 13 | 113 | 残缺 |
| 11 | 棺1底钉：B1 | 29 | 244 | 完整 |
| 12 | 棺1底钉：B2 | 29 | 210 | 完整 |
| 13 | 棺1底钉：N1 | 29 | 226 | 完整 |
| 14 | 棺1底钉：N2 | 29 | 229 | 完整 |
| 15 | 棺1侧钉：D1 | 29 | 256 | 完整 |
| 16 | 棺1侧钉：D2 | 28 | 249 | 较完整 |
| 17 | 棺1侧钉：D3 | 29 | 227 | 完整 |
| 18 | 棺1侧钉：D4 | 29 | 250 | 完整 |
| 19 | 棺1侧钉：D5 | 29 | 213 | 完整 |
| 20 | 棺1侧钉：D6 | 29 | 251 | 完整 |
| 21 | 棺1侧钉：D7 | 28 | 262 | 较完整 |
| 22 | 棺1侧钉：D8 | 29 | 253 | 完整 |
| 23 | 棺1侧钉：D9 | 28 | 277 | 较完整 |
| 24 | 棺1侧钉：D10 | 27 | 243 | 较完整 |
| 25 | 棺1侧钉：X1 | 29 | 253 | 完整 |
| 26 | 棺1侧钉：X2 | 29 | 258 | 完整 |
| 27 | 棺1侧钉：X3 | 29 | 216 | 完整 |
| 28 | 棺1侧钉：X4 | 28 | 209 | 完整 |
| 29 | 棺1侧钉：X5 | 29 | 220 | 完整 |
| 30 | 棺1侧钉：X6 | 29 | 274 | 完整 |
| 31 | 棺1侧钉：X7 | 29 | 270 | 完整 |
| 32 | 棺1侧钉：X8 | 30 | 212 | 有杂质 |
| 33 | 棺1侧钉：X9 | 29 | 242 | 完整 |
| 34 | 棺1侧钉：X10 | 28 | 255 | 较完整 |

1号棺棺钉基本信息表（图文详情见附件表59、60）

1号輁轴棺钉基本信息登记表（图文详情见附件表57、58）

| 序号 | 编号 | 长度（cm） | 质量（g） | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 輁1底钉：B1 | 20 | 90 | 较完整 |
| 2 | 輁1底钉：B2 | 22 | 109 | 较完整 |
| 3 | 輁1底钉：N1 | 13 | 47 | 残缺 |
| 4 | 輁1底钉：N2 | 22 | 114 | 较完整 |
| 5 | 輁1侧钉：D1 | 15 | 73 | 残缺 |
| 6 | 輁1侧钉：D2 | 22 | 118 | 较完整 |
| 7 | 輁1侧钉：D3 | 23 | 102 | 较完整 |
| 8 | 輁1侧钉：D4 | 23 | 114 | 较完整 |
| 9 | 輁1侧钉：D5 | 7 | 33 | 残缺严重 |
| 10 | 輁1侧钉：D6 | 16 | 98 | 残缺 |
| 11 | 輁1侧钉：D7 | 14 | 79 | 残缺 |
| 12 | 輁1侧钉：D8 | 21 | 108 | 较完整 |
| 13 | 輁1侧钉：D9 | 24 | 109 | 较完整 |
| 14 | 輁1侧钉：D10 | 22 | 120 | 较完整 |
| 15 | 輁1侧钉：D11 | 23 | 109 | 较完整 |
| 16 | 輁1侧钉：D12 | 20 | 98 | 较完整 |
| 17 | 輁1侧钉：D13 | 20 | 90 | 较完整 |
| 18 | 輁1侧钉：X1 |  |  | 残缺严重 |
| 19 | 輁1侧钉：X2 |  |  | 残缺严重 |
| 20 | 輁1侧钉：X3 |  |  | 残缺严重 |
| 21 | 輁1侧钉：X4 |  |  | 残缺严重 |
| 22 | 輁1侧钉：X5 | 21 | 115 | 较完整 |
| 23 | 輁1侧钉：X6 | 19 | 86 | 残缺 |
| 24 | 輁1侧钉：X7 | 22 | 85 | 较完整 |
| 25 | 輁1侧钉：X8 | 34 | 133 | 有杂质 |
| 26 | 輁1侧钉：X9 | 12 | 24 | 残缺 |
| 27 | 輁1侧钉：X10 | 21 | 105 | 较完整 |
| 28 | 輁1侧钉：X11 | 23 | 115 | 较完整 |
| 29 | 輁1侧钉：X12 | 23 | 107 | 较完整 |
| 30 | 輁1侧钉：X13 | 27 | 191 | 较完整 |
| 31 | 輁1梁钉：Ⅰ1 | 4 | 6 | 残缺严重 |
| 32 | 輁1梁钉：Ⅰ2 | 6 | 14 | 残缺严重 |
| 33 | 輁1梁钉：Ⅰ3 | 8 | 12 | 残缺严重 |
| 34 | 輁1梁钉：Ⅰ4 | 4 | 6 | 残缺严重 |
| 35 | 輁1梁钉：Ⅰ5 | 4 | 7 | 残缺严重 |
| 36 | 輁1梁钉：Ⅰ6 | 5 | 13 | 残缺严重 |
| 37 | 輁1梁钉：Ⅰ7 | 9 | 12 | 残缺严重 |
| 38 | 輁1梁钉：Ⅰ8 | 7 | 9 | 残缺严重 |
| 39 | 輁1梁钉：Ⅰ9 | 7 | 8 | 残缺严重 |
| 40 | 輁1梁钉：Ⅱ1 | 6 | 3 | 残缺严重 |
| 41 | 輁1梁钉：Ⅱ2 | 6 | 7 | 残缺严重 |
| 42 | 輁1梁钉：Ⅱ3 | 6 | 6 | 残缺严重 |
| 43 | 輁1梁钉：Ⅱ4 | 6 | 8 | 残缺严重 |
| 44 | 輁1梁钉：Ⅱ5 | 5 | 12 | 残缺严重 |
| 45 | 輁1梁钉：Ⅱ6 | 6 | 5 | 残缺严重 |
| 46 | 輁1梁钉：Ⅱ7 | 7 | 9 | 残缺严重 |
| 47 | 輁1梁钉：Ⅱ8 | 6 | 5 | 残缺严重 |
| 48 | 輁1梁钉：Ⅱ9 | 6 | 8 | 残缺严重 |
| 49 | 輁1梁钉：Ⅱ10 | 5 | 5 | 残缺严重 |
| 50 | 輁1梁钉：Ⅱ11 | 4 | 5 | 残缺严重 |
| 51 | 輁1梁钉：Ⅲ1 | 9 | 9 | 残缺严重 |
| 52 | 輁1梁钉：Ⅲ2 | 11 | 17 | 较完整 |
| 53 | 輁1梁钉：Ⅲ3 | 7 | 7 | 残缺严重 |
| 54 | 輁1梁钉：Ⅲ4 | 6 | 10 | 残缺严重 |
| 55 | 輁1梁钉：Ⅲ5 | 12 | 13 | 较完整 |
| 56 | 輁1梁钉：Ⅲ6 | 7 | 18 | 残缺严重 |
| 57 | 輁1梁钉：Ⅲ7 | 8 | 9 | 残缺严重 |
| 58 | 輁1梁钉：Ⅲ8 | 7 | 5 | 残缺严重 |
| 59 | 輁1梁钉：Ⅲ9 | 8 | 16 | 残缺严重 |
| 60 | 輁1梁钉：Ⅲ10 | 7 | 7 | 残缺严重 |
| 61 | 輁1梁钉：Ⅲ11 | 9 | 10 | 残缺严重 |
| 62 | 輁1梁钉：Ⅳ1 | 8 | 11 | 残缺严重 |
| 63 | 輁1梁钉：Ⅳ2 | 8 | 10 | 残缺严重 |
| 64 | 輁1梁钉：Ⅳ3 | 12 | 18 | 较完整 |
| 65 | 輁1梁钉：Ⅳ4 | 9 | 7 | 残缺严重 |
| 66 | 輁1梁钉：Ⅳ5 | 7 | 7 | 残缺严重 |
| 67 | 輁1梁钉：Ⅳ6 | 10 | 18 | 残缺 |
| 68 | 輁1梁钉：Ⅳ7 | 7 | 5 | 残缺严重 |
| 69 | 輁1梁钉：Ⅳ8 | 8 | 11 | 残缺严重 |
| 70 | 輁1梁钉：Ⅳ9 | 8 | 11 | 残缺严重 |
| 71 | 輁1梁钉：Ⅳ10 | 5 | 5 | 残缺严重 |
| 72 | 輁1梁钉：Ⅳ11 | 6 | 8 | 残缺严重 |
| 73 | 輁1梁钉：Ⅳ12 | 7 | 11 | 残缺严重 |
| 74 | 輁1梁钉：Ⅳ13 | 11 | 24 | 较完整 |
| 75 | 輁1梁钉：Ⅴ1 | 5 | 5 | 残缺严重 |
| 76 | 輁1梁钉：Ⅴ2 | 9 | 23 | 残缺严重 |
| 77 | 輁1梁钉：Ⅴ3 | 10 | 17 | 残缺严重 |
| 78 | 輁1梁钉：Ⅴ4 | 7 | 9 | 残缺严重 |
| 79 | 輁1梁钉：Ⅴ5 | 8 | 19 | 残缺严重 |
| 80 | 輁1梁钉：Ⅴ6 | 7 | 7 | 残缺严重 |
| 81 | 輁1梁钉：Ⅴ7 | 8 | 20 | 残缺严重 |
| 82 | 輁1梁Ⅴ钉：8 | 18 | 88 | 有杂质 |

2号棺棺钉基本信息登记表（图文详情见附件表65、66）

| 序号 | 编号 | 长度（cm） | 质量（g） | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棺2盖钉：X1 | 7.5 | 28 | 残缺严重 |
| 2 | 棺2盖钉：X2 | 11 | 65 | 残缺 |
| 3 | 棺2盖钉：X3 | 19 | 53 | 残缺 |
| 4 | 棺2盖钉：X4 | 21 | 84 | 较完整 |
| 5 | 棺2盖钉：D1 | 18 | 119 | 残缺 |
| 6 | 棺2盖钉：D2 | 12 | 45 | 残缺 |
| 7 | 棺2盖钉：D3 |  |  | 残缺严重 |
| 8 | 棺2盖钉：D4 | 13 | 49 | 残缺 |
| 9 | 棺2盖钉：D5 | 碎 | 67 | 残缺严重 |
| 10 | 棺2底钉：B1 |  |  | 残缺严重 |
| 11 | 棺2底钉：N1 | 8 | 59 | 残缺严重 |
| 12 | 棺2侧钉：D1 | 28 | 155 | 较完整 |
| 13 | 棺2侧钉：D2 | 28 | 161 | 较完整 |
| 14 | 棺2侧钉：D3 | 21 | 84 | 较完整 |
| 15 | 棺2侧钉：D4 | 14.5 | 38 | 残缺 |
| 16 | 棺2侧钉：D5 | 25 | 167 | 较完整 |
| 17 | 棺2侧钉：D6 | 15 | 66 | 残缺 |
| 18 | 棺2侧钉：D7 | 14 | 96 | 残缺 |
| 19 | 棺2侧钉：D8 | 16 | 87 | 残缺 |
| 20 | 棺2侧钉：D9 | 5 | 37 | 残缺严重 |
| 21 | 棺2侧钉：D10 | 15 | 90 | 残缺 |
| 22 | 棺2侧钉：X1 | 14 | 98 | 残缺 |
| 23 | 棺2侧钉：X2 | 14 18碎 | 56 94 | 残缺 |
| 24 | 棺2侧钉：X3 |  |  | 残缺严重 |
| 25 | 棺2侧钉：X4 | 23 | 99 | 较完整 |
| 26 | 棺2侧钉：X5 | 23 | 166 | 较完整 |
| 27 | 棺2侧钉：X6 | 11 12 | 63 50 | 残缺 |
| 28 | 棺2侧钉：X7 |  |  | 残缺严重 |
| 29 | 棺2侧钉：X8 | 22 | 113 | 较完整 |
| 30 | 棺2侧钉：X9 | 11 | 61 | 残缺 |
| 31 | 棺2侧钉：X10 | 15 | 43 | 残缺 |
| 32 | 棺2侧钉：X11 |  |  | 残缺 |
| 33 | 棺2侧钉：X12 | 15 | 49带板 | 残缺 |

2号輁轴棺钉基本信息登记表（图文详情见附件表63、64）

| 序号 | 编号 | 长度（cm） | 质量（g） | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 輁2侧钉：D1 | 19 | 70 | 残缺 |
| 2 | 輁2侧钉：D2 | 12 | 23 | 残缺 |
| 3 | 輁2侧钉：D3 | 5 | 23 | 残缺严重 |
| 4 | 輁2侧钉：X1 | 7 | 17 | 残缺严重 |
| 5 | 輁2侧钉：X2 | 13 | 76 | 残缺 |
| 6 | 輁2侧钉：X3 | 9 | 13 | 残缺严重 |
| 7 | 輁2梁钉：Ⅰ1 | 12 | 23 | 较完整 |
| 8 | 輁2梁钉：Ⅰ2 | 8 | 20 | 残缺严重 |
| 9 | 輁2梁钉：Ⅰ3 | 4 | 6 | 残缺严重 |
| 10 | 輁2梁钉：Ⅱ1 | 16 4 | 10 5 | 较完整 |
| 11 | 輁2梁钉：Ⅱ2 | 4 | 7 | 残缺严重 |
| 12 | 輁1梁钉：Ⅱ3 | 8 | 13 | 残缺严重 |
| 13 | 輁2梁钉：Ⅱ4 | 6 | 9 | 残缺严重 |
| 14 | 輁2梁钉：Ⅲ1 | 13 | 19 | 较完整 |
| 15 | 輁2梁钉：Ⅲ2 | 9 | 18 | 残缺严重 |
| 16 | 輁2梁钉：Ⅲ3 | 11 | 16 | 较完整 |
| 17 | 輁2梁钉：Ⅲ4 | 4.5+4.5 | 23 | 残缺严重 |
| 18 | 輁2梁钉：Ⅳ1 | 10 | 17 | 残缺严重 |
| 19 | 輁2梁钉：Ⅳ2 | 5 | 18 | 残缺严重 |
| 20 | 輁2梁钉：Ⅳ3 | 8 | 13 | 残缺严重 |
| 21 | 輁1梁钉：Ⅴ1 | 7 | 10 | 残缺严重 |
| 22 | 輁1梁钉：Ⅴ2 | 9 | 14 | 残缺严重 |
| 23 | 輁1梁钉：Ⅴ3 | 3+2 | 12 | 残缺严重 |