十总镇2026年一事一议奖补道路技术质量要求

一、道路工程

1、备土：宽度按道路宽度加1m。 厚度：压实后高于周边自然地面10cm，压实度>90%。

2、灰土：8%的石灰土(维修垫10cm石子)，厚度10cm，机械拌和均匀，整平用压路机压实，压实度>90%，压实后洒水保养，待路基成型后方可进行路面浇注。无灰土路段也必须整平压实后浇筑。

3、砼路面：砼路面一律使用C30商品砼，路面宽度、厚度按工程量表上的要求进行施工。

4、施工要求：

（1）模板：必须按道路厚度要求进行配备。

（2）施工时必须配备插入式振动棒、振梁，要振捣密实，并保证路面平整。

（3）道路浇注时每100m设一条涨缝，不大于20m2一条锯缝，并进行灌油、路面拉纹。

（4）成品保养：道路浇注完毕后要进行洒水保养不少于7天。

5、配套设施

（1）排水涵：除表中有注明有筋无筋的，均使用8公斤内压PE双壁波纹管。

（2）渠上桥：参照水价项目图纸组织实施。

（3）窨井：用标准粘土砖砌，C20砼10cm垫层。

（4）安保设施、路名牌

按工程量及安保设施、路名牌的具体要求配备安装到位。

6、其它

（1）工程施工要按程序进行，每道工序结束后上报业主单位进行验收，验收合格方可进行下道工序施工，否则不予认可。

（2）工程结束按要求及时报送竣工资料，否则推迟支付工程款。

