附件1：
2026年园区车坊中转站垃圾转运容器采购技术要求

1、垃圾转运容器技术要求：
（1）概述：转运容器承受箱内压缩、储存、转运、与转运车配合自动卸料。

（2）系统组成

A.容器筒体：形状为两端（进、出料门）方体、中间圆柱桶体状。

B.附属液压机构：进/卸料门各有一对开门油缸、一对锁紧油缸；顺序阀组、快速接头、液压管路（液压软管压力需≥21MPa）等，容器与车辆连接快换接头螺纹规格尺寸为3/8英寸，螺纹代号为G3/8，快换接头需要与项目现场现有垃圾转运车辆相匹配。
C.附属密封结构：采用嵌入式橡胶密封结构，沿着卸料口筒体圆周密封，同时进料门之间也安装密封条，确保容器无垃圾渗滤液抛洒滴漏现象。
D.确保生活垃圾转运容器顺利进料，装满垃圾，排气好；卸料时，应确保生活垃圾转运容器顺利卸料，进气好。
E．容器腹部与转运车辆对接处底梁材质为Q355B规格为220×79×9mm的槽钢，共两根，每根长度约5890mm，每根均是整体非拼接梁，两根底梁与容器中轴对称，间距为1065±0.5mm。
F．容器进料门框内口径为2200×2064mm，主体框架采用Q355B的100×100×8mm的方管；
卸料门框内口径为φ2300mm，主体框架采用Q355B的100×50×6mm的矩形管；
进料门主体框架采用Q355B的60×40×4mm的矩形管，面板为3mm的BS700MC的钢板；

卸料门主体框架采用Q355B的140×80×8mm矩形管及Q355B的100×50×6mm矩形管，面板采用5mm的BS700MC钢板。
G．容器挂钢丝绳导向杆为φ25mm、单根总长约为3900mm的一整根无拼接圆钢导向杆顶端与主梁焊接焊脚为6mm角焊缝，二氧化碳保护焊采用ER50-6焊丝，手工电弧焊采用T50强度级别焊条；焊缝等级需达到Ⅱ级以上。
（3）主要技术参数：
	序号
	项目
	技术参数

	★1
	有效容积
	≥23m3

	★2
	额定装载质量
	≥14000kg

	3
	长度
	5920mm±50mm

	4
	宽度
	2500mm±25mm

	5
	高度
	2600mm±25mm

	6
	直径
	2200~2500mm

	7
	主体壁厚
	≥4mm

	8
	自重
	≤4500kg

	9
	卸载门开启角度
	≥90°

	10
	进料门开启方式
	液压驱动，动力源来自转运车辆

	11
	卸载门开启方式
	液压驱动，动力源来自转运车辆

	★12
	材质强度
	上屈服强度≥750MPa；抗拉强度≥750MPa


（4）功能与性能要求：
	序号
	采购要求

	1
	容器必须与采购人现有压缩设备、转运车辆（转运车总质量31吨）及现场作业厂区建筑相匹配(可现场踏勘)，外部喷涂需按采购人要求喷涂。

	2
	容器两端均设有液压驱动开关门，一端用于进料，一端用于卸料，容器门开关动力源来自转运车，利用快速接头进行连接。

	3
	应确保容器顺利进料和卸料，进料时无洒落，卸料时无死角；容器进料口应与现场泊位口卸溜槽相匹配防止垃圾散落。

	4
	容器结构应合理设计，应保证容器各个方向受力均匀，不易产生变形。

	5
	容器应有良好的密封和透气性，既保证运输过程中无渗漏，又不会因为长距离运输导致容器内垃圾发酵产生的沼气出现安全事故。

	6
	容器内设置污水导流槽，配合真空排水装置，使容器内的垃圾压滤水有序、密闭排放。


2、验收：
（1）安装调试：在货物到达采购方指定地点后，成交单位需在当天派技术人员到达现场，提供安装、调试等服务，并协助采购方组织验收。
（2）成交单位应保证供应货物（含备品备件）是全新、未使用过的原厂合格正品（有出厂合格证），并完全符合本次采购货物规定的规格及性能要求，若成交单位提供伪劣假冒商品、非原装合格全新正品或不满足现场使用条件的，采购方有权退货终止合同，成交单位承担赔偿责任。
（3）容器到货时，成交单位需提供以下检测报告（送检单位必须是供应商或产品制造商）：
①由法定检测资质的检测机构出具的检测报告(每个容器一份，共 16 份)，报告中需至少包含检测项目有容积、装载质量、容器壁厚、配垃圾车总质量、焊接质量、外观质量、密封性等内容且均符合要求，检测依据 CJT496-2016 垃圾专用集装箱。关于容器焊接质量的检测依据为 GB/T11345《焊缝无损检测超声检测技术检测等级和评定》，检测结果为“焊缝未发现开裂等缺陷”。
②生产过程中采用的筒体材质的检测报告（共一份），检测依据为GB/T228.1-2021 《金属材料拉伸试验 第1部分：室温试验方法》。
检测报告、运输费用及人员调试安装费用价格在响应报价中综合考虑，不单独列项报价及支付。
（4）验收时间：交货完成后60天内。若提供货物不能满足符合现场使用条件，采购方有权退货并终止合同。
（5）验收标准：成交单位应保证产品完全符合采购文件及合同规定的质量、规格、数量要求，采购方组织验收，成交单位提供符合采购文件要求的检测报告，相关费用由成交单位承担。若检测合格，采购人组织整个项目的验收；若检测不合格，采购人书面通知成交单位限期进行整改，若成交单位未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由成交单位承担。

（6）质保期内备品备件及易损品，供货时和货物一起提供，质保期后归采购方所有。
3、考核办法

成交单位需保证按采购方要求的时间内完成项目的维保工作，若成交单位屡次未能按照采购方要求完成维保工作的或有严重失误并造成不可更正的后果的，采购方有权立即终止项目合同，并不予支付剩余合同款，且成交单位承担由此导致的全部损失。成交单位未按采购方规定的质量要求提供服务，违约或造成采购方损失时，采购方有权要求成交单位赔偿，可从尾款中扣除。
1、维保不及时，未按规定时间内完成任务，每发现一次扣款2000元。
2、对采购方所提的维保要求，有推诿，不予处理的，每发现一次扣款5000元。
3、有以上条款外，其他情况造成不利影响的，每发现一次扣款5000元。



