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昆山市环卫服装技术参
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数


序号 名称 单位 技术要求 样式


1 夏季套装 套


技术要求：
1.面料颜色：荧光黄参考劳尔（RAL K5系列）色卡号 RAL1026，墨绿参考劳尔（RAL
K5系列）色卡号 RAL6035，式样见附图；
2.面料荧光黄色部分荧光度必须达到 EN471标准，反光带材质须达到或优于 3M公司
3M8912品质，耐水洗指标循环洗涤 60次后逆反射系数不低于 200。
材质要求：
1.面料颜色：荧光黄色相拼墨绿色；
2.反光带：5CM银灰色高可视 T/C反光条，反光度 500CPL，水洗性能 60次以上，环
保符合国家标准；不含对人体有害的物质，并能通过欧盟 EN471认证；
3.长袖衬衫面料规格：45*45 133*72精梳纱，成分 CVC60/40平纹布，成品克重要达
到 110G/M2，荧光黄色通过 EN471标准，环保符合国家纺织类标准；
4.长裤面料规格：32*32 130*70精梳纱，成分 CVC60/40，1/2细斜纹布，成品克重达
到 150G/M2，荧光黄色通过 EN471标准，环保符合国家纺织类标准。
工艺要求：
1.缝线配色强度、色牢度、环保符合国家标准且平齐平服，线头必须清理干净，缝纫
针距：11针—13针／3 cm，明线不少于 12针／3 cm；
2.缝纫线路顺畅、定位准确、距边宽窄一致（距离反光布边缘不得小于 10mm），无
跳针现象，结合牢固、松紧适度；
3.反光条切线 0.1-0.2CM，反光条拼接处必须平齐；
4.衬衫：相拼色接缝处左右平齐对称，下摆大小需可调节，门襟需订纽扣；
5.长裤：相拼色接缝处左右平齐对称，腰头大小需可调节，门襟需装拉链；
6.成衣尺寸允许公差：±0.5CM；
7.成衣必须保持清洁干净，平服、无烫光、左右对称；
8.前胸后背印花，式样见附图。
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2 春秋装 套


技术要求


1. 面料颜色：荧光黄参考劳尔（RAL K5系列）色卡号 RAL1026，墨绿参考劳尔（RAL
K5系列）色卡号 RAL6035，式样见附图；


2. 2.投标单位所提供面料荧光黄色部分荧光度必须达到 EN471标准，所提供的反光


带材质须达到或优于 3M公司 3M8912品质，耐水洗指标循环洗涤 60次后逆反射系


数不低于 200。
材质要求：


1.颜色：（荧光黄色相拼墨绿色）；


2.面料：（80/20）涤棉交织布，表面特氟龙防水防油污 4级以上，荧光黄色通过 EN ISO
20471:2013标准，环保、撕拉强度、耐磨损强度符合国家纺织类标准，色牢度 4级，


成品克重 250G/M2(±5g/㎡)；
3.反光带：5CM银灰色高可视 T/C反光条，初始亮度 500CPL，水洗性能 25次以上，


环保符合国家标准，不含对人体有害的物质。


工艺要求：


1.缝线配色，强度、色牢度、环保符合国家标准且平齐平服，线头必须清理干净，缝


纫针距：11针—13针／3 cm，明线不少于 12针／3 cm；


2.缝纫线路顺畅、定位准确、距边宽窄一致（距离反光布边缘不得小于 10mm），无


跳针现象，结合牢固、松紧适度；


3.反光条切线 0.1-0.2CM，反光条拼接处必须平齐；


4.相拼色处左右平齐对称，上衣下摆大小需可调节，长裤腰头需要装松紧带；


5.成衣尺寸允许公差：±0.5CM；


6.成衣必须保持清洁干净，平服、无烫光、左右对称；


7.前胸后背印花，式样见附图。
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3 雨衣 套


材质要求：


1.颜色 （荧光黄相拼墨绿色）；


2.总体要求：考虑环卫工人的实际作业环境、作业时间以及强度，所提供的环卫服装


应具有舒适、夜间能见度较低情况下反光以及防风防雨，双面涂层，双面防水，后


背有透气孔等功能；


3.面料：300D，100%涤纶低弹牛津布，PU涂白，表面防泼水 3级，水压 12000毫米


水柱，透气 6000G/M2/24H荧光度，色牢度，成品克重 180G/M2；
4.里料：经编网眼布，100%涤纶，有良好透气性和适度调节能力，环保染色，色牢度


4级；


5.反光带：高亮反光带，反光度 600CPL，水洗性能 100次，夜间的可视距离高达 1000
米， 并能反射 85%以上的入射光广，反光角度大于 45度，反光条反光表面无任何


影响安全花纹与字母，环保符合国家标准。不含对人体有害的物质，并能通过欧盟


EN471认证；


6.门襟 8#树脂拉链，内门襟 5#树脂导轨头脱卸拉链，长度误差必须小于 2mm，金属


纽扣拉力强度不得小于 5KG，拉链和纽扣的强度、色牢度、环保都必须符合国家标


准。


工艺要求：


1.缝纫配色强度、色牢度、环保符合国家标准且平齐平服，线头必须清理干净，缝纫


针距：11针—13针/3cm，明线不少于 12针/3cm；


2.缝纫线路顺畅、定位准确、距边宽窄一致（距离反光布边缘不得 小于 10mm），无


跳针现象，结合牢固、松紧适度；


3.缝线部位必须热封，且防水压强度必须同面料防水强度热封必须到位，热封带的防


水，环保必须符合国家标准；


4.反光条切线 0.1—0.2CM，反光条拼接处必须平整；


5.相拼接处左右平齐对称；


6.成衣尺寸允许公差：±0.5CM；


7.雨衣前胸后背印花，式样见附图。
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4 发光棉马夹 件


技术要求


1.面料颜色：荧光黄参考劳尔（RAL K5系列）色卡号 RAL1026，墨绿参考劳尔（RAL
K5系列）色卡号 RAL6035，式样见附图；


2.投标单位所提供面料荧光黄色部分荧光度必须达到 EN471标准，所提供的反光带材


质须达到或优于 3M 公司 3M8912 品质，耐水洗指标循环洗涤 60 次后逆反射系数


不低于 200。
材质要求：


1.100%涤纶荧光经编布，克重 120g，色牢度 4级，不褪色不起球，舒适透气，不含


偶氮、甲醛；


2.颜色荧光黄（参照 PANTONG色卡 102C）；


3.反光带：高亮反光带，反光度 600CPL,水洗性能 100次，夜间的可视距离高达 1000
米, 并能反射 85%以上的入射光广，反光角度大于 45 度，反光条反光表面无任何


影响安全花纹与字母，环保符合国家标准。4.8公分白色魔术贴，牢固耐用，高粘


性，耐洗，粘合快捷方便，反复粘合次数要求 1万次以上；


4.袖子面料为桃皮绒，袖口松紧，内胆为高效暖绒。


工艺要求：


1.缝纫配色强度、色牢度、环保符合国家标准且平齐平服，线头必须清理干净，缝纫


针距：11针—13针/3cm，明线不少于 12针/3cm；


2.缝纫线路顺畅、定位准确、距边宽窄一致（距离反光布边缘不得 小于 10mm），无


跳针现象，结合牢固、松紧适度；


3.反光条切线 0.1—0.2CM，反光条拼接处必须平整；


4.相拼接处左右平齐对称；


5.成衣尺寸允许公差：±0.5CM；


6.成衣必须保持清洁干净，平服、左右对称；


7.两袖可脱卸；


8.前胸后背印花，式样见附图。
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5 工作帽 顶


技术要求


1.面料颜色：荧光黄参考劳尔（RAL K5系列）色卡号 RAL1026，墨绿参考劳尔（RAL
K5系列）色卡号 RAL6035，式样见附图；


2.面料荧光黄色部分荧光度必须达到 EN471标准，反光带材质须达到或优于 3M公司


3M8912品质，耐水洗指标循环洗涤 60次后逆反射系数不低于 200。
材质要求：


1.100%涤纶桃皮绒，成品克重 120G/M2，表面防泼水 3级，颜色荧光黄色并能通过欧


盟 EN471认证；


2.两侧通风处为涤纶网眼布，成品克重 80G/M2；
3.帽檐内衬为高强度环保 PU片；


4.反光带：高可视反光带，反光度 500CPL，水洗性能 60次以上，环保符合国家标准；


不含对人体有害的物质，并通过欧盟 EN471认证。


工艺要求：


1.反光油墨印花，印有“环卫 LOGO”及“昆山环卫”字样；


2.后面魔术贴调节，魔术贴表面车反光带。


男帽


女帽


6 春秋帽 顶


1.面料：荧光黄色 300D低弹牛津布，PU涂层，成品克重 160G/M2(±5g/㎡)
2.反光带： 2CM银灰色高可视 T/C反光条，反光度 500CPL，水洗性能 25次以上，


环保符合国家标准；不含对人体有害的物质。


3.反光油墨印花


4.头围尺寸： 57CM. 58CM . 59CM. 60CM；


5.后面有松紧调节。







夏装、春秋装（套）、反光雨衣（套）、冬装棉马甲（件）具体尺寸


— 6 —


表


夏


装


长


袖


衬


衫


尺码 后中长（cm） 胸围（cm） 肩宽（cm） 袖长（cm）


M 66 112 48.5 58
L 68 116 50 59
XL 70 120 51.5 61
XXL 72 124 53 62


夏
装
长
裤


尺码 裤长（cm） 臀围（cm） 腰围（cm） 脚口（cm）


M 102 104 80 21.5


L 105 108 84 22
XL 107 112 88 22.5


XXL 109 116 92 23


春


秋


装


长
袖
夹
克


尺码 后中长（cm） 胸围（cm） 肩宽（cm） 袖长（cm）


M 69 116 49.5 59


L 71 120 51 60


XL 73 124 52.5 61


XXL 75 128 53.5 62.5


秋
装
长
裤


尺码 裤长（cm） 臀围（cm） 腰围（cm） 脚口（cm）


M 102 106 80 21.5


L 105 110 84 22


XL 107 114 88 22.5


XXL 109 118 92 23


反
光
雨
衣


雨


衣


尺码 后中长（cm） 胸围（cm） 肩宽（cm） 袖长（cm）


M 77 124 53 62


L 79 128 54 63.7


XL 81 132 55 65.4


XXL 83 136 56 67.1


雨
裤


尺码 裤长（cm） 臀围（cm） 脚口（cm） 腰围（cm）


M 98 114 22 80


L 101 118 22.5 84


XL 103 122 23 88







XX
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L 105 126 23.5 92


冬
装
棉
马
甲


冬
装
棉
马
甲


尺码 后中长（cm） 胸围（cm） 肩宽（cm）


M 67 120 50


L 69 124 51


XL 71 128 52


XXL 73 132 53


采购方可根据实际情况调整衣服的尺码
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