**附件：2.2钢质进户门参数及功能要求**

| **序号** | **名称** | **技术参数及功能要求** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一般要求 | 1. ▲本项目采用的钢质进户门应达到1级或以上防盗安全门的要求（GB17565-2022） |
| 2 | 外观 | 1. 门框、门扇构件表面无明显机械损伤；表面涂/镀层无剥落、流挂、露底、划痕等缺陷；焊接牢固、焊点分布均匀，无假焊、焊穿、夹渣等现象；直径≤0.5mm的针孔、缩孔、白点数量，每平方米≤5个；无漆膜鼓泡、漏漆、褪色、掉色。 2. 亮子参考尺寸300\*750mm，以现场测量为准，采用≥8mm厚钢化磨砂玻璃； |
| 3 | 材料 | 1. 对材质为普通碳素钢等易腐蚀钢铁的门框、门扇、螺钉、螺栓等零部件，应采取防腐措施，包含氧化、电镀、喷涂等。 |
| 4 | 产品标识 | 1. 防盗安全门的非防护面测的明显部位应有产品标识，标明下列内容：a)制造厂名和商标；b)产品名称、型号；c)生产日期或编号；d)防盗安全级别及标记。 |
| 5 | 钢质板材厚度 | 1. ▲门框钢板厚度≥1.8mm，门扇内、外面板钢板厚度≥0.8mm。 2. 门扇门体厚度≥50mm（内部设有骨架和加强板）。 |
| 6 | 零配件要求 | 1. 304不锈钢拉手；304不锈钢门吸；符合GA/T73-2015中A级铜质防盗锁要求（配8把锁匙）；门牌号；三只轴承镀锌铰链；镀锌螺丝或不锈钢螺丝；亮子钢化磨砂玻璃≥8mm；气囊式密封条。门锁不能从屋内反锁。 |