- 采购需求

一、采购需求

(一) 主要内容：普通热熔型交通标线38381平方米、热熔型路内停车泊位2859个、热熔型路外停车泊位6860个、清除老旧交通标线1000平方米。

(二) 服务期限：合同签订后90日历天；

(三) 免费质保期：2年；

(四) 实施地点：沭阳县城区 (采购人指定地点) ；

(五) 付款方式：按照谈判文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

合同签定后，采购方自收到发票后15日内支付合同金额的10%作为预付款；项目完工后，经验收合格付至合同价款的80%，质保期满后经审计付清合同价款。

采购人可采用数字人民币支付，在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。

- 二、采购清单及标准

- （一）城区道路交通标线施划及维护项目清单

| 序号 |  | 标线类型 | 长 (m) | 数量 (个) | 总面积 (m2 ) | 单价 （元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路标线施划 | 1 | 普通热熔型 |  |  | 38381 |  |  |
|  | 2 | 路内停车位 |  | 2859 | / |  |  |
|  | 3 | 路外停车位 |  | 6860 | / |  |  |
|  | 4 | 清除交通标线 |  |  | 1000 |  |  |

- 具体要求：

道路标线根据施划作业面材质和甲方要求采用热熔技术。

热熔技术要求：

- 颜色： 白色或黄色

- 线宽：采购人实际要求

- 厚度不低于 1.8mm

- 材质: 体质颜料及填料 (含量为：47-66%) 合成树脂 (含量为：15-20%)

- 玻璃珠 (含量为：不低于30%)

- 着色颜料 (含量为：2-10%)

- 增塑剂及其他添加剂 (含量为：2-5%)

- 执行 GB5768.3-2009 等相关的技术规范、以及现场的实际情况和采购人要求。

(三) 标准

- 1、道路标线施划标准

（1）水泥路面：

①1 吨热熔涂料划线不得超过 250 平方米；

②1 吨热熔涂料划线用下涂剂不得低于 50kg；

③1 吨热熔涂料划线用玻璃珠不得低于 100kg。

（2）沥青路面：

①1吨热熔涂料划线应在220平方米—240平方米之间，不得超过240平方米。

②1吨热熔涂料划线用下涂剂不得低于 50kg；

③1吨热熔涂料划线用玻璃珠不得低于 100kg。

（3）标线厚度不得低于 1.8mm，应在1.8mm-2.5mm 之间。

（4）热熔涂料应当年生产，有质量检测报告。

（5）基本要求

①施划标线前，应清除原有破损、残留标线；路面应清洁，无起灰现象。

②标线的设置、颜色、形状，应符合《道路交通标志和标线》  (GB5768—2009) 标准的规定。

（6）外观鉴定

①路面标线以外的路面，应保持清洁，不得被标线材料污染；当某处污染面积超过 0.001 ㎡时，应进行清除，路面要修补。

②热涂后的标线，边缘无明显毛边；毛边长度每公里超过 1％时，应进行清除和修补。

③标线应顺直或圆顺，不符合要求时，应清除和修补。

（7）热熔型涂料性能要求

| 项 目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 热熔型 |  |
| 密度/g ·cm-3 | ≥1.99 |  |
| 软化点/℃ | ≥107 |  |
| 涂膜外观 | 涂膜冷凝后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象，涂膜的颜色和外观应与标准板差别不大。 |  |
| 不粘胎干燥时间/min | ≤3 |  |
| 色度性能 | 白色 | X:0.320 Y:0.339 亮度因素：0.81 |
|  | 黄色 |  |
| 抗压强度 MPa | ≥12 | 23℃±1 50℃±2 |
| 耐磨性 (200r/1000g 后失重) /mg | ≥53.5 |  |
| 耐水性 | 在水中浸泡 24 小时应无异常现象 |  |
| 耐碱性 | 在氢氧化钙饱和液中浸 24 小时无异常现象 |  |
| 加热残留份/% | 100 |  |
| 玻璃珠含量/% | 不低于30% |  |
| 流动性 mm | ≤39 |  |
| 逆反射系数逆反射系数 mcd.lx-1.m-2 | 白色 | ≥200 |
|  | 黄色 | ≥110 |
| 耐候性 | 经 12 个月试验，涂膜的起皱、斑点、裂纹、脱落及变色等都不大于标准样板 |  |

（8）热熔型涂料用下列涂剂（底油）品质应符合下表要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 颜色 | 淡黄或琥珀色液体 |
| 固体含量 | 32 |
| 涂面量（g/m2） | 180 |
| 干燥时间（min） | 3 |

（9）玻璃珠的品质的要求如下表

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 容器中玻璃状态 | 粒状，清洁无明显杂物 |  |
| 密度（g/cm3） | 2.4-4.6 |  |
| 成圆率 | 有缺陷的玻璃珠质量小于玻璃珠总质量的20%，即玻璃珠成圆率不小于80%。粒径在850µm-600µm的玻璃珠成圆率不小于70%。 |  |
| 粒径 | 粒径（S）范围（µm） | 质量百分比 |
|  | S＞850 | 0 |
|  | 600＜S≤850 | 15-30 |
|  | 300＜S≤600 | 30-75 |
|  | 106＜S≤300 | 10-40 |
|  | S≤106 | 0-5 |
| 外观 | 无色松散球状，清洁无明显杂物，在显微镜或投影仪下，玻璃珠应为无色透明的球体，光洁圆整，玻璃珠内无明显气泡或杂质。 |  |
| 折射率RI | 1.5≤RI＜1.70 |  |
| 磁性玻璃珠含量 | ≤0.1 |  |
| 防水涂层要求 | 所有玻璃珠应通过漏斗而无停滞现象 |  |
| 耐水性 | 在沸腾的水浴中加热后，玻璃珠表面不应呈现发雾现象。对1号和2号玻璃珠，中和所用0.01mol/L盐酸应在10mL以下。对3号玻璃珠，中和所用0.01mol/L盐酸应在15mL以下。 |  |

投标报价要明确单价，核算时按实际施划工程量结算。

2、施划停车泊位参数要求

（1）停车泊位施划使用普通热熔标线涂料，以实际个数一并纳入此次标线工程。

（2）中标人按照要求的时间、地点施划停车泊位。施划前，应清除原有破损、残留标线。

（3）停车泊位为实线框（含箭头），具体大小为2.5宽*6米长（区域实际空间不足的，长度可放宽至5.5米），线宽10cm；箭头施划在车位内左后方，规格为70cm长*6cm宽（三角形高25cm*底18cm）。

（4）其它具体参数要求同普通热熔标线。

三、服务要求

1、验收通过之日起对项目免费保修2年。在质保期内乙方对产品质量实行三包，存在质量问题的，乙方应在24小时内立即予以免费维护，由此引起的一切费用由乙方承担。

- 2、技术支持响应时间。一般问题2小时内电话支持，难点、重点问题2天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

- 3、项目施工进度由采购人按照采购实际需求情况决定，中标供应商无条件服从。

- 4、每天施划交通标线和停车泊位施工队不得低于五个。

- 5、最终采购人所需产品数量将根据城区道路交通实际情况作出增减，中标供应商应承诺无条件服从。最终采购总价应以最终实际需求量、中标单价计算。

- 6、残旧标线要清洗干净，表面无残留，清洗后的废料及时清理并保持路面干净整洁，不得损坏路面。

- 7、中标后需提供施划样品的第三方检测报告。

- 8、中标供应商将货物送至采购人指定地点并安装，由供应商承担运费等相关费用，并向采购人提供详细的产品供货清单，由采购人确认。

四、验收标准

- 1、质量：合格。

- 2、所有路面交通标线的设置、颜色、形状，应符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）及《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）标准的规定。

- 3、项目完成后，由采购人按照谈判文件、响应文件内容，组织相关人员进行验收，并出具验收报告。采购人有权委托具备法定资质的检验机构对本项目产品进行抽检，如验收不合格，无条件退货，并赔偿采购人相关损失。